Grille d’évaluation Manipulation du candidat 2013

| Points à évaluer chez le candidat | C1 | C2 |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 : Synthèse du polystyrène |  |  |
| LAVAGE DU STYRENE |  |  |
| Utilisation d’une éprouvette graduée pour le prélèvement du styrène | ♥ | ♥ |
| Tenue correcte de l’ampoule à décanter Dégazage fréquent Bouchon enlevé lors de la séparation des phases (soutirage) Lors du dernier lavage, vérifier que le candidat a laissé passer une goutte de phase organique plutôt que le contraire | ♥♥♥ ♥♥♥ | ♥♥♥ ♥♥♥ |
| Le pot de sulfate de magnésium anhydre est refermé Introduction progressive (ni trop, ni pas assez : poudre fine en suspension) Filtration correcte (pas de solide dans le filtrat, pas de liquide à côté du ballon) ou séparation par décantation | ♥♥ | ♥♥ |
| SYNTHESE DU POLYSTYRENE |  |  |
| Réalisation du montage à reflux : Pièces de verrerie agencées correctement Support élévateur en position haute Pince serrée pour le ballon et lâche pour le réfrigérant Graisse sur les rodages Arrivée et sortie d’eau correctement placées, débit d’eau correct Ampoule de coulée fermée Thermomètre avec adaptateur bien positionné Mise en route de l’agitation Erreurs ne figurant pas dans la grille : | ♥♥♥ ♥♥♥ ♠♠ | ♥♥♥ ♥♥♥ ♠♠ |
| Prélèvements du styrène et de la solution d’AIBN : Utilisation correcte de la pipette jaugée (pour le styrène) : respect des traits de jauge et contact de la pointe de la pipette avec la paroi du ballon Utilisation correcte de la pipette graduée pour la solution d’AIBN | ♥♥ | ♥♥ |
| Conduite de la synthèse : Respect du temps de reflux de 45 min Contrôle de la température (105 °C) Qualité de l’agitation | ♥♥ | ♥♥ |
| ISOLEMENT DU POLYSTYRENE |  |  |
| Erlenmeyer correctement attaché Agitation suffisante | ♥♥ | ♥♥ |
| Filtration sous vide : fiole à vide fixée filtre humidifié (si Büchner) casser le vide lors du lavage trituration séchage partiel sous vide | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
| Boîte de Pétri tarée Transfert quantitatif du solide | ♥♥ | ♥♥ |
| Séchage du solide à masse constante | ♥ | ♥ |
| Partie 2 : CCM du polystyrène |  |  |
| Préparation de l’échantillon : pesée précise et volume de solvant adapté | ♥♥ | ♥♥ |
| Réalisation de la CCM : Trait de crayon droit et léger (ne pas gratter la silice) Dépôts (taches de 1 mm de diamètre, plusieurs dépôts à chaque fois) Taches équidistantes Arrêter l’élution à environ 1 cm et noter le front de l’éluant Révélation : penser à entourer les taches | ♥♥♥ ♥♥♥ | ♥♥♥ ♥♥♥ |
| EVALUATION EN CONTINU |  |  |
| Propreté de la paillasse (pas de produit sur la paillasse, paillasse dégagée, flacons de prélèvement non souillés …) Organisation du travail Flacons refermés après usage | ♠♠♠ | ♠♠♠ |
| Maladresses ne figurant pas dans la grille d’évaluation : | ♠♠♠♠ | ♠♠♠♠ |
| Sécurité |  |  |
| Port de lunettes de sécurité : 2 signes ♠ par oubli Usage inapproprié des gants Maladresses graves ne figurant pas dans la grille d’évaluation (préciser éventuellement) Blouse fermée et cheveux attachés Objet quelconque porté à la bouche | ♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠ | ♠♠♠♠ ♠♠ ♠♠ |

Centre :

|  | Candidat C1 | Candidat C2 |
| --- | --- | --- |
| Noms des candidats |  |  |
| N° de poste |  |  |

NOTATION FINALE

| NOMBRE DE SIGNES ♥ et ♠ | ♥ | ♠ | TM |
| --- | --- | --- | --- |
| Candidat C1 |  |  |  |
| Candidat C2 |  |  |  |

- TM = nombre de ♥ - nombre de ♠

- P est la note totale du questionnaire.

R est la note des résultats expérimentaux

|  | TM | GM | I | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  |
|  | / 36 |  | / 24 | / 21 | / |