EPREUVE PRATIQUE SUJET DOCUMENT DESTINE AU CANDIDAT

Durée de l’épreuve : 3h30

Le document comporte 4 pages.

notes importantes Les candidats sont totalement responsables de la gestion du temps, de l’organisation de leur travail et de l’utilisation des données fournies en annexe. Une « feuille de résultats » est fournie. Elle sera remplie au fur et à mesure de l’avancée du travail et comportera toutes les réponses relatives à la partie expérimentale. L’évaluation portera sur la qualité des gestes expérimentaux, la compréhension des principes et phénomènes, le rendement de la synthèse, la qualité du produit obtenu et la précision du travail. tout manquement aux règles de sécurité sera sévèrement sanctionné

INTRODUCTION :

Les polymères sont très utilisés dans le sport car ils constituent souvent les matériaux de base à la construction du matériel utilisé par les sportifs. On peut citer par exemple le polyuréthane utilisé dans les combinaisons des nageurs et ayant permis entre 2005 et 2009 une spectaculaire amélioration des performances, certains allant jusqu'à évoquer un « dopage technologique ». L'utilisation des polymères dans l'élaboration des équipements du sportif, constitue aujourd'hui, avec la pharmaceutique, le principal lien entre sportifs et chimistes. Pour illustrer cette contribution des chimistes à la pratique du sport on propose, dans ce TP, la fabrication d'un polymère : le polystyrène.

Remplacer Ph par le dessin du cycle benzénique

Bien que l'utilisation principale de ce polymère soit essentiellement le conditionnement de produits et l'isolation thermique, il est employé dans le nautisme et dans le domaine du surf pour la fabrication des planches.

La production annuelle de polystyrène est de 17 millions de tonnes dont 3,1 millions de tonnes en Europe (chiffre 2003). C'est un secteur économique important de l'industrie chimique, notamment en France, avec plusieurs sites de productions assurant des emplois dans des zones géographiques actuellement lourdement touchées par les difficultés économiques. On peut citer les usines de Total Petrochemical à Carling (Moselle), à Gonfreville (Manche), celles de Nova Chemicals à Ribécourt (Oise) et à Berre l'Etang (Bouches du Rhône), ou encore celle d'Innovene à Wingles (Pas-de-Calais).

Ce TP comporte deux grandes phases de manipulation :

- la synthèse radicalaire du polystyrène à partir de styrène commercial,

- la caractérisation du polystyrène obtenu par une détermination de sa masse molaire moyenne par CCM.

L’odeur du styrène est forte et désagréable. On veillera à travailler sous la hotte pour le prélèvement, à boucher les récipients contenant ce produit et à stocker sous la hotte la verrerie souillée.

- Préparation du polystyrène

- Lavage du styrène :

Le styrène commercial utilisé contient une faible quantité de stabilisant, le 4-tertbutylcatéchol (environ 15 mg par kg de styrène), inhibiteur de réactions radicalaires. Il permet d’empêcher la polymérisation du styrène dans la bouteille.

Envisager un mode opératoire permettant de séparer le 4-tertbutylcatéchol du styrène dans le but d’obtenir au moins 5 mL de styrène pur pour la suite du TP. Pour cela vous disposez des données fournies en annexe.

Appel n° 1 : Proposer à l’examinateur le protocole opératoire du lavage du styrène

Après accord de l’examinateur, réaliser l’expérience.

- Synthèse du polystyrène :

On réalise maintenant la synthèse du polystyrène en partant de 5 mL de styrène pur et de 2 mL d’une solution d’AIBN dans le toluène (initiateur de radicaux permettant de démarrer la réaction de polymérisation), dont la concentration est de 3,4 g/100 mL.

Le montage où se déroule la réaction doit permettre :

- De contrôler la température du milieu réactionnel.

- D’agiter et chauffer le milieu réactionnel sans perte de matière.

- De réaliser des ajouts de liquide en cours de réaction.

- D’éloigner rapidement la source de chaleur en cas de surchauffe.

Dans la liste de matériel figurant sur la feuille de résultats, cocher ce dont vous avez besoin pour réaliser cette synthèse puis réaliser sur cette feuille un schéma du montage.

Appel n° 2 : Présenter la liste de matériel à l’examinateur.

Après accord de l’examinateur, réaliser la synthèse. S’il vous manque du matériel que vous auriez oublié de demander vous avez droit à un appel supplémentaire sans pénalité.

- Isolement du polystyrène :

A l'aide des données fournies en annexe, élaborer un protocole détaillé permettant de récupérer le polystyrène solide.

Appel n° 3 : Présenter le protocole à l’examinateur pour validation.

Mettre en œuvre ce protocole après accord de l’examinateur puis sécher le polymère obtenu à masse constante à l'étuve à 80°C.

- Détermination d’un encadrement de la masse molaire du polystyrène synthétisé par CCM

Une caractérisation pertinente d’un polymère passe par la détermination de sa masse molaire moyenne. On cherche à obtenir ici l’intervalle approximatif dans lequel se situent les masses molaires des polymères contenu dans l’échantillon synthétisé. On propose donc de déposer sur une plaque CCM le produit synthétisé ainsi que plusieurs polystyrènes de référence (de masses molaires : 3250, 10250, 139000 g.mol–1).

Le choix de l’éluant est une étape cruciale dans la réalisation d’une CCM. Parmi les éluants proposés en annexe, choisir celui qui est adapté à l’expérience que nous souhaitons mener. Envisager ensuite le protocole à suivre pour réaliser cette CCM.

Appel n° 4 : Présenter le protocole à l’examinateur pour validation.

Mettre en œuvre ce protocole.

- Communication orale

Avec le dictaphone fourni par le responsable de salle, à l’aide d’un exposé oral structuré d’une durée maximale de 4 minutes, communiquer vos conclusions sur le TP :

- En faisant l’analyse du chromatogramme obtenu

- En critiquant les résultats obtenus et éventuellement, le protocole élaboré au cours de cette manipulation

- En exprimant vos interrogations sur ce TP (doute sur les résultats obtenus, compréhension…)

FIN DU DOCUMENT